**Пеногаситель для**

**органоразбавляемых систем**

**Алисдефоам А1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| **Алисдефоам А1** это смесь активных компонентов на полимерной основе.  Не содержит силикона. | |
|  | |
| **Физические и химические свойства** | |
| Внешний вид  Активные ингредиенты, % | Однородная маслянистая жидкость, светло- желтого цвета  30 |
| Плотность (20°С, г/см3) | ~ 0,80 |
|  |  |
| **Свойства и область применения** | |
| **Алисдефоам А1** предназначен, в первую очередь, для лакокрасочной промышленности. Универсальный удалитель пены для многих видов органоразбавляемых ЛКМ. Эффективно работает даже при небольших концентрациях.  Наиболее часто применяется в следующих областях:  - ЛКМ на основе алкидных смол (ПФ, ГФ)  - эмали на основе хлорвиниловых и акрилатных сополимеров  - 2к ПУ эмали и грунтовки | |
|  |  |
| |  | | --- | | **Дозировка и способ** **введения** | | **Алисдефоам А1** следует применять в его коммерческой форме. Лучший эффект достигается путем добавления препарата на стадии приготовления пигментной пасты. Эффективная доза в среднем составляет 0,05-0,3% в отношении к готовой продукции и должна быть определена методом тестирования. | | **Упаковка, способ транспортировки и условия хранения:** | | Продукт поставляется в ведрах по 7кг, бочках 150кг  Продукт рекомендуется хранить при температуре от 5°С до 30°С. Ввиду наличия легколетучих органических растворителей в составе является пожароопасным материалом – избегать нагрева и хранения вблизи открытых источников огня. Во время хранения продукт может расслаиваться. Перед использованием тщательно перемешать.   |  | | --- | |  | | | |

**Меры по безопасности:**

См. соответствующий паспорт безопасности